|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | DT 041. DOC Дата издания: 16.10.00 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код DT 41 | Прекращает действие предыдущего издания от 11/09/97 Описание МЕДЛЕННО СОХНУЩИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ |
| --- | --- |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Плотность (кг/л): | 0,960 ( 0,030 |  |
|  | Температура возгорания: | + 50(С |  |
|  | Скорость сушки (макс 100 – мин 0): | 22 |  |
|  | Сопротивляемость (МОм/см при 20(С): | 90 ( 10 |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. |  |
| Общие характеристики: DТ 41 применяется для полиуретановых, нитроцеллюлозных и кислотно-отверждаемых лакокрасочным материалам, равно как и для морилок серии ХМ 7100/ХХ. Это очень чистый дегидрированный растворитель с высокой температурой кипения, обеспечивающий очень медленную сушку. Кроме этого, в малых количествах он может применяться как добавка (после разбавления обычным растворителем) для лучшей растекаемости и формирования слоя, а также устранения дефектов типа булавочных головок, слишком пёстрой окраски, напыла и т.п., которые особенно проявляют себя в жаркое время и в тропических районах. DT 41 следует использовать с осторожностью (предварительно мы рекомендуем контактировать с нашими техническими консультантами), т.к. вместо решения каких-либо проблем можно получить новые. Например, высокий процент этого растворителя в полиуретановых грунтах может привести к ухудшению шлифуемости (забивание абразива). DT 41 особенно рекомендуется для материалов, наносимых кистью или растиркой (паркет) или нанесение материалов головками электростатических роботов или вращающимися дисками, т.к. высокая скорость дисков или пистолетов требует медленного растворителя для поддержания определённой испаряемости. DT 41 очень незначительно уменьшает вязкость и не увеличивает срок жизни материала. Он увеличивает смачиваемость покрытия, но не его толщину. Предупреждение: При применении растворителя DT 41 требуется более долгое время для сушки, шлифовки, упаковки и т.д. |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |