|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | DT 452. DOC Дата издания: 16.10.00 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код DT 452 | Прекращает действие предыдущего издания от 21/07/97 Описание ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. |
| --- | --- |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Плотность (кг/л): | 0,850 ( 0,030 |  |
|  | Температура возгорания: | - 1(С |  |
|  | Скорость сушки (макс 100 – мин 0): | 70 |  |
|  | Сопротивляемость (МОм/см при 20(С): | 50 ( 15 |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. |  |
| Общие характеристики: DT 452 – растворитель для полиуретановых покрытий. При производстве этого растворителя использовалось сырье высокого качества; входящие в его состав компоненты обеспечивают хорошее испарение. Имея высокую скорость испарения, он уменьшает вязкость полиуретановых покрытий и в то же время увеличивает их жизнеспособность. DT 452 может использоваться как для полиуретановых грунтов, так и для полиуретановых лаков в любое время года за исключением самых жарких месяцев, когда более предпочтителен растворитель DT 442. |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |