|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | DX 931. DOC Дата издания: 16/10/00 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код DX 931 | Описание ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ МОРИЛОК И ПОЛИЭФИРНЫХ ПОКРЫТИЙ. |
| --- | --- |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Плотность (кг/л): | 0,790 ( 0,030 |  |
|  | Температура возгорания: | -17(С |  |
|  | Время сушки (макс. 100-мин. 0) | 100 |  |
|  | Сопротивление (Мом на см2 при 20°) | 10 |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении условий хранения срок годности не ограничен. |  |
| Общие характеристики: DX 931-это растворитель, подходящий для применения с полиэфирными материалами, а также морилками серии XC1900/XX, XM7100/XX, XM8000/XX, XP1950/XX and XP1970/13. DX 931 очень чистый растворитель, в нем практически отсутствует вода и другие добавки. Из выпускаемых нами растворителей, он самый быстрый, поэтому он подходит для нанесения морилок распылением, когда необходима быстрая сушка. Также этот растворитель подходит для полиэфирных покрытий, при нанесении распылением, так как он понижает вязкость. Для всех других типов покрытий (нитроцеллюлозных, полиуретановых и др.) DX 931 является слишком быстрым и может вызвать проблемы с побелением во влажную погоду, плохой растекаемостью и «булавочными головками». DX 931может смешиваться в любой пропорции с водой и эти смеси могут использоваться для разбавления водоразбавимых морилок серии AC0600/XX и AC1400/XX, когда требуется быстрая сушка или необходимо уменьшить поднятие ворса. |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |