|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 08/05/00 _____________ Страница 1 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код Описание PU 377/00 ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТ |
| --- |
|  | Область применения: | Плоские детали и профили |  |
|  | Способ нанесения: | Обычные, безвоздушные пистолеты и лаконалив |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Часть Б (ускоритель) Часть В (катализатор) Растворитель | По весу по объему PU 377/00 100 100 PH 888 2 2.2 PH 999 2 1.7 DX 931 5-15 5-20 |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): | 89 ( 3 |  |
|  | Плотность (кг/л): | 1,036 ( 0,030 |  |
|  | Вязкость (DIN 8 при 20( С, в секундах) | 18 ( 2 |  |
|  | Жизнеспособность при 20( С: | 15 минут |  |
|  | Число слоев: | Максимум 4 |  |
|  | Интервал между слоями при 20(С: | От 45 до 60 минут |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м): | Максимум 250 |  |
|  | Время сушки (1 слой 250 г/кв.м, 20( С, минут): | От воздействия пыли 20 На отлип 60 Складирование 8 часов |  |
|  | Ускоренная сушка (300 г/кв.м): | Обдув 15 Горячий воздух при 50( С 60 Охлаждение 15 |  |
|  | Пригодность к шлифовке: | Не ранее чем через 16 часов |  |
|  | Нанесение иных слоев: | Не ранее чем через 16 часов |  |
|  | Срок годности (месяцы): | PU 377 6 РН 888 6 РН 999 6 |  |
| Подготовка субстрата: Тщательная шлифовка и очистка поверхности. При необходимости тонирования используйте морилки серии ХМ 8000/ХХ. Экзотические породы древесины, такие как красное дерево, тик, Мансонский орех и т.д., следует предварительно обработать барьерным грунтом TR 4027/XT 4028. Для других пород древесины, особенно пористых , идеальным является обработка барьерным грунтом TU 565 / TH 765. Общие свойства: РU 377/00 - это полиэфирный грунт, не содержащий воск; он отлично шлифуется, имеет прекрасную растекаемость и тиксотропность. Он также демонстрирует отличную прозрачность и хорошую эластичность. Этот грунт может наноситься как горизонтально, так и вертикально двухкомпонентным пистолетом, так как имеет маленькое время жизни (около 12 минут). Для увеличения жизнеспособности до 4 часов можно использовать катализатор РН 666 в количестве 4%. При этом помните, что время сушки удлиняется. После высыхания грунт может шлифоваться механическим или ручным способом. Для того, чтобы улучшить растекаемость в летнее время можно использовать растворитель DP 695. . |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |

|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Pu0377ХХ. DOC Дата издания: 08/05/00 _____________ Страница 2 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Код Описание PU 377/00 ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТ

Процедура смешивания должна происходить при температуре 20°C. При более низкой температуре Чтобы компенсировать понижение реактивности необходимо увеличить на 1 % количество ускорителя. При более высокой температуре количество и ускорителя и катализатора необходимо уменьшить. В летнее время также рекомендуется заменять PH 999 на PH 666, что повышает время жизни. При нанесении на светлую древесину, рекомендуется использование ускорителя PH 777 в количестве 2% вместо Р888, так как это делает лакокрасочную пленку более прозрачной Внимание! Полиэфиры применяются при температурах не ниже 20(С. Ускоритель РН 888 и катализатор РН 999, или ускоритель РН 222 и катализатор РН 666 при прямом контакте вступают в бурную химическую реакцию, опасную для персонала. Поэтому сначала смешивайте РU 377 с РН 888 или РН 222 и лишь потом добавляйте РН 999 или РН 666 Специальные указания по покрытию MDF: Ввиду значительного разнообразия в структуре сырья и связующих, используемых при производстве MDF, представленных на рынке и потребностей в различных способах ее обработки (резание, шлифовка и т. п.), рекомендуется всегда испытывать субстрат на предмет стабильности свойств и размеров до нанесения лакокрасочных покрытий. Не следует допускать избыточного скопления грунта в проточках и калёвках окрашиваемой поверхности, это приводит к задержке разбавителя в толще продукта и растрескиванию последнего.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины.