|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | SU 0220xx. DOC Дата издания: 12.06.03 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 09.09.97 г. Код Описание SU 220 ПРОЗРАЧНЫЙ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ГРУНТ |
| --- |
|  | Область применения: | Мебель, точёные детали. |  |
|  | Способ нанесения: | Обычные покрасочные пистолеты, лаконаливное оборудование, вальцы, окунание. |  |
|  | Рецептура смешивания: | 30-40% растворителя DS 5 при нанесении распылением, лаконаливом, окунанием. 5-10% растворителя DS 5 при нанесении вальцами |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): | 28 ( 1 |  |
|  | Плотность (кг/л): | 0,950 ( 0,030 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20( С, в секундах) | 110 ( 5 |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/ кв.м): | От 10 до 150 |  |
|  | Количество слоев: | Максимум 3 |  |
|  | Интервал между слоями: | Минимум 30 минут |  |
|  | Время сушки (100 г/кв.м, при 20(С, минут): | От пыли 5 – 10 На отлип 25 – 35 До складирования 6 часов |  |
|  | Ускоренная сушка: | Обдув 20 минут Горячий воздух при 50(С 80 минут Охлаждение 20 минут |  |
|  | Пригодность к шлифовке: | Не ранее, чем через 6 часов |  |
|  | Нанесение последующих слоёв: | Не ранее, чем через 6 часов |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |
| Подготовка субстрата: Окрашивание водоразбавляемыми морилками АС 600/ХХ или на основе растворителя ХМ 7100/ХХ или ХМ 8000/ХХ. Общие свойства: SU 220 – нитроцеллюлозный грунт с высоким содержанием высококачественной нитроцеллюлозы, и поэтому он очень прозрачный, быстро сохнет и легко шлифуется. Особенно в жаркую или влажную погоду рекомендуется добавлять 2 – 5% растворителя XS 7 с растворителем DТ 5 против покраснения и для улучшения растекаемости. Для получения цветового оттенка добавьте тинту XC 1900/ХХ. Специальные инструкции. На грунт SU 220 наносятся только нитролаки (SZ 10**, SZ 12**, SL 200). Нельзя использовать поверх этого грунта полиуретановые материалы или покрытия кислотного отверждения. |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |