|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | SU 236.xx. DOC Дата издания: 04.05.01 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 18.09.97 г. Код Описание SU 236 ПОРОЗАПОЛНЯЩИЙ ГРУНТ |
| --- |
|  | Область применения: | Мебель, точёные изделия. |  |
|  | Способ нанесения: | Лакораспылительные пистолеты, окунание. |  |
|  | Разбавление | Используется растворитель DS 005 в количестве 30-40% при нанесении распылением и 50-80% при нанесении вальцами. |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): | 21 ( 1 |  |
|  | Плотность (кг/л): | 0,910 ( 0,030 |  |
|  | Вязкость (DIN 8 при 20( С, в секундах) | 150 ( 5 |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/ кв.м): | Максимум 200 |  |
|  | Количество слоев: | Максимум 4 |  |
|  | Интервал между слоями: | От 30 минут до 3 часов. |  |
|  | Время сушки (100 г/кв.м, при 20(С, минут): | От пыли 5-10 На отлип 20-30 До складирования 4 часа |  |
|  | Ускоренная сушка | 10 мин. При комнатной температуре 40 мин. При 50°C 10 мин. охлаждение |  |
|  | шлифовка | Как минимум через 6 часов |  |
|  | До следующего слоя | Как минимум через 6 часов |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |
| Подготовка субстрата: Окрашивание водоразбавляемыми морилками АС 600/ХХ или на основе растворителя ХМ 7100/ХХ или ХМ 8000/ХХ. Общие свойства: SU 236 – это грунт с высоким содержанием высококачественной нитроцеллюлозы, демонстрирующий отличную прозрачность. Он быстро сохнет, легко шлифуется, идеален для нанесения погружением. В особенно теплую и влажную погоду, добавляйте растворитель XS 7 в количестве 2-5% вместе с растворителем DS 5 для предотвращения покраснения и улучшения растекаемости. Если необходимо тонирование, добавьте морилки серии ХС 1900/ХХ. Специальные указания: На этот грунт могут наноситься только грунты и лаки, основанные на нитроцеллюлозе, например SZ 10, SZ 12 и SL 200. Не используйте полиуретановые и кислотные материалы. |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |