|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.09.02 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 18.04.97 г. Код Описание SU 29** ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ НИТРОКОМБИ-ЛАК |
| --- |
|  | Исполнение по глянцу (**): | 20 и 35% |  |
|  | Область применения: | Плоские детали |  |
|  | Способ нанесения: | Покрасочные пистолеты и лаконаливное оборудование. |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Часть Б Растворитель | По весу (кг) по объему (л) SU 29** 100 100 ТН 759 10 10 DS 5 30 – 40 40 – 50 (распыл) 10 –15 15 – 20 (налив) |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): | 28 ( 2 |  |
|  | Плотность (кг/л): | 0,960 ( 0,030 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20( С, в секундах) | 60 ( 4 |  |
|  | Жизнеспособность при 20( С: | 4 часов |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/ кв.м): | От 70 до 120 |  |
|  | Количество слоев: | Максимум 2 |  |
|  | Интервал между слоями: | От 30 минут до 4 часов. |  |
|  | Время сушки (при 100 г/кв.м и 20( С, минут): | От пыли 5 – 7 На отлип 15 – 20 До складирования 45 – 50 |  |
|  | Ускоренная сушка (100 г/ кв.м): | Складирование через 15 минут после обдувки горячим воздухом при 40 – 60 ( С |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |
| SU 29** это быстросохнущий самогрунтующийся лак, гарантирующий отличную твердость поверхности, подходящий для нанесения распылением и лаконаливом на любые типы панелей. Подготовка субстрата: Окраска водоразбавляемыми морилками АС 600/ХХ или морилками на растворителях серии ХМ 8000/ХХ. Особые предписания: Чтобы гарантированно получать единообразно матовую поверхность, всегда тщательно перемешивайте шпателем SU 29** перед применением. Если необходимо придать отделочному слою лака SU 29** цветовой оттенок, используйте оттеночные морилки серии ХС 1900/ХХ. В жаркую погоду растворитель DS 5 заменяется менее летучим, например, DT 446. |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |