|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 19.05.05г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 18/01/04 Код Описание SZ 48** КОНЦЕНТРАТ МАТОВОГО САМОГРУНТУЮЩЕГОСЯ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ЛАКА |
| --- |
|  | Исполнение по глянцу (%): | 20, 50 |  |
|  | Область применения: | Общего назначения. |  |
|  | Способ нанесения: | Покрасочные пистолеты. |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Растворитель | По весу (кг) по объему (л) SZ 48** 100 100 DS 5 100- 150 110 -170 |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): | 40 ( 1 |  |
|  | Плотность (кг/л): | 0,965 ( 0,030 |  |
|  | Вязкость (DIN 8 при 20( С, в секундах) | 190 ( 10 |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/ кв.м): | От 60 до 150 |  |
|  | Время сушки (100 г/кв.м, при 20(С, минут): | От пыли 5 - 8 мин На отлип 15 – 20 мин До шлифовки 1 – 1,5 часа До складирования 4 часа |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |
| Подготовка субстрата: Окраска массива морилкой ХМ 8000/ХХ или ХМ 7100/ХХ. Общие свойства: SU 48** - однокомпонентный концентрат нитроцеллюлозного самогрунтующегося лака общего применения, который демонстрирует хорошую твёрдость и стойкость к царапинам. . |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |