|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 01.06.05 г. _____________ Страница 1 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код TR 5008/A0 | Описание АДГЕЗИВНЫЙ БАРЬЕР-ГРУНТ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАННОЙ БУМАГИ. |
| --- | --- |
|  | Область применения: | Для обеспечения адгезии к меламиновой бумаге и другим трудно окрашиваемым поверхностям. |  |
|  | Способ нанесения: | Валковая окрасочная машина, аирмикс и безвоздушные пистолеты. |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Часть В Растворитель | TR 5008/A0 TH 2580 DT 450 | Вальцы 100 40 – | Распыление 100 40 30 – 50 |  |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): | TR 5008/A0 TH 2580 | 21 ( 1 20 ( 1 |  |
|  | Плотность (кг/л): | TR 5008/A0 TH 2580 | 0,920 ( 0,030 1,001 ( 0,030 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20( С) | TR 5008/A0 61 ( 3 сек |  |
|  | Жизнеспособность (смесь для распыления): | 5 часов |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м): | От 5 до 50 |  |
|  | Количество слоев: | Только 1 |  |
|  | Время сушки (10 г/кв.м. при 20( С): | 5 – 10 минут |  |
|  | ИК – форсированная сушка: | 50 – 60 сек |  |
|  | Последующие слои: | Полиуретановыми, полиэфирными и нитроцеллюлозными лаками не ранее, чем через 30 минут и не позднее 3 часов. |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |
| Общие характеристики: TR 5008 представляет собой адгезионный барьерный грунт для обеспечения адгезии к большинству типов меламиновой бумаги и другим проблемным поверхностям. Альтернативные формулы смешивания: В качестве адгезивного грунта для ламинированной и пропитанной бумаги (меламиновой бумаги): |
|  | Формула смешивания: | По весу: TR 5008 100 TH 1400 50 DT 452 50 |  |
|  | Способ нанесения: | Лакораспылительный пистолет |  |
|  | Жизнеспособность | 5 часов |  |
|  | Время сушки (при 20( С): | От пыли 10 –15 минут На отлип 50 – 60 минут До покраски 3 – 4 часа |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м): | От 30 до 60 |  |
|  | Количество слоев: | Только 1 |  |
|  | Последующие слои: | Полиуретановыми, полиэфирными и нетроцеллюлозными лаками не ранее, чем через 4 часа и не позднее, чем через 24 часа. |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |

|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 01.06.05 г. _____________ Страница 1 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код TR 5008/A0 | Описание АДГЕЗИВНЫЙ БАРЬЕР-ГРУНТ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАННОЙ БУМАГИ. |
| --- | --- |
| Альтернативная формула смешивания: В качестве барьера для смолистых пород древесины: |
|  | Формула смешивания: | По весу: TR 5008 20 TH 1400 100 DT 450 100 |  |
|  | Способ нанесения: | Лакораспылительный пистолет |  |
|  | Жизнеспособность | 8 часов |  |
|  | Время сушки (при 20( С): | От пыли 5-10 минут На отлип 50 – 60 минут До покраски 4 часа |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м): | От 40 до 60 для каждого слоя |  |
|  | Количество слоев: | От 1 до 4 на смолистых породах |  |
|  | Интервал между слоями: | От 1 до 24 часов |  |
|  | Последующие слои: | Полиуретановыми, полиэфирными и нитроцеллюлозными лаками не ранее, чем через 4 часа и не позднее, чем через 24 часа. |  |
| Особые указания: Из-за огромного разнообразия сортов ламинированной и меламиновой бумаги рекомендуется проводить тест на совместимость с лакокрасочной системой каждый раз перед использованием нового сорта бумаги. Отвердители ТН 1400 и ТН 2580 чрезвычайно чувствительны к влаге. Всегда плотно закрывайте тару после их отбора. |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |