|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | tu005400. DOC Дата издания: 19.10.98 г. _____________ Страница 1 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 09.09.97 г. Код Описание TU 54 ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ |
| --- |
|  | Область применения: | Плоские и точеные детали lдля получения эффекта открытых и закрытых пор. |  |
|  | Способ нанесения: | Покрасочные пистолеты и лаконаливное оборудование |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель | По весу (кг) по объему (л) TU 54 100 100 ТН 790 10 10 DT 452 20 – 30 20 – 30 |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучего вещества (%): | Часть А: 27 (1 Часть В: 36 (1 |  |
|  | Плотность (кг/л): | Часть А: 0,910 ( 0,030 Часть В: 0,950 ( 0,030 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20( С, в секундах) | Часть А: 37 ( 3 A + В: 35 ( 3 |  |
|  | Жизнеспособность при 20( С, : | 12 часов |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/ кв.м): | Максимум 130 |  |
|  | Интервал между слоями: | От 50 минут до 4 часов. |  |
|  | Число слоев: | Максимум 4 слоя |  |
|  | Время сушки (при 100 г/кв.м и 20( С, минут): | От воздействия пыли 10 На отлип 20 До складирования 4 часа |  |
|  | Ускоренная сушка (100 г/ кв.м, минут): | Обдув 10 Горячий воздух при 50( С 50 Охлаждение 10 |  |
|  | Шлифование: | Не ранее, чем через 8 часов. |  |
|  | Иное покрытие: | Не ранее, чем через 8 часов. |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |
| Подготовка субстрата: Тщательная шлифовка и очистка поверхности. При необходимости используйте морилки серий ХМ 7100/ХХ или ХМ 8000/ХХ Применяется на отбеленной древесине. Общие свойства: TU 54 совершенно прозрачное грунтовое покрытие с хорошей толщиной сухого слоя и шлифуемостью. Оно не меняет цвета при солнечном облучении и предохраняет древесину от пожелтения. Грунт идеально подходит для светлых пород – ясеня, клена, дуба, березы. Защитные свойства грунта снижаются на хвойных породах – сосне, ели, лиственнице и т.п., которые содержат смолы и более склонны к пожелтению на солнечном свету. Грунт TU 54 незаменим для покраски древесины, отбеленной перекисью водорода (либо другими химическими отбеливателями). При этом промежуток времени после отбеливания до нанесения грунта TU 54 должен составлять не менее 48 часов. |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |

|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | tu005400. DOC Дата издания: 19.10.98 г. _____________ Страница 2 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Прекращает действие предыдущего издания от 09.09.97 г. Код Описание TU 54 ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

Для получения закрытых пор необходимы 4 –3 слоя с 20% отвердителя ТН 790. Это гарантирует оптимальное затвердевание и улучшает шлифуемость. На замену ТН 790 могут использоваться : 10 % ТН 765, если основа не отбеливалась и не требуется устойчивое к пожелтению покрытие. 20 % ТН 2520, если основа не отбеливалась и требуется несколько более высокая скорость сушки. Особые указания: Как и все нежелтеющие акриловые продукты, грунт TU 54 должен наноситься при температуре не ниже 18 (С. При низких температурах высыхание происходит неравномерно и покрытие подвержено охрупчиванию и потере эластичности. Грунт TU 54 не должен наноситься поверх TU 250. Грунт должен покрываться исключительно акриловыми или полиуретановыми лакокрасочными материалами (например, TZ 70**). Если есть необходимость в использовании водоразбавляемых морилок, предварительно испытайте адгезию и эластичность всей системы покрытия.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины.