|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 10.04.07 г. ___________ Страница 1 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код TU 218/ХХ | Прекращает действие предыдущего издания 22.05.06 г. Описание матовая полиуретановая САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ эмаль ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ. |
| --- | --- |
|  | Цветовые версии (ХХ) | Степень блеска Слон. кость 01 (RAL 9001кремово-белый ) 20 ± 2 Красный 08 (RAL 8004 медно-коричневый) 20 ± 2 белый 13 15 ± 3 белый 41 40 ± 2 зеленый 42 (RAL 6005 зеленый мох) 20 ± 2 коричневый 65 (RAL 8028 темно-коричневый) 20 ± 2 зеленый 66 (RAL 6009 зеленая хвоя) 20 ± 2 |  |
|  | Область применения: | Внешние двери, оконные рамы, садовая мебель. |  |
|  | Способ нанесения: | Обычные и электростатические покрасочные пистолеты. |  |
|  | Рецептура смешивания для всех цветов, кроме 13: Часть А Часть В Растворитель | По весу (кг) по объему (л) TU 218/ХХ 100 100 ТН 720 40 60 DT 1150 10 –30 15 – 40 |  |
|  | Рецептура смешивания для цвета 13: Часть А Часть В Растворитель | По весу (кг) по объему (л) TU 218/13 100 100 ТН 720 40 60 DT 1150 20–30 30–40 |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): | 71 – 78 в зависимости от цвета |  |
|  | Плотность (кг/л): | 1,450 ( 0,150 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20( С, в секундах) | Цвета 13 и 41 Часть А: 35 ( 5 (DIN 8) ВСЕ ДРУГИЕ Часть А: 24 ( 8 (DIN 8) |  |
|  | Жизнеспособность: | 5 часов |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м): | От 80 до 150 |  |
|  | Интервал между слоями: | От 90 минут до 5 часов |  |
|  | Число слоев: | До 3 |  |
|  | Время сушки (при 100 г/кв.м и 20( С): | От пыли 40 мин На отлип 90 мин До складирования 16 час |  |
|  | Ускоренная сушка: | Не рекомендуется |  |
|  | Пригодность к шлифовке: | Не менее чем через 16 часов |  |
|  | Нанесение других продуктов: | Наносить иные покрытия не ранее, чем через 16 часов. |  |
|  | Светостойкость: | 5, серая шкала (100 часов выдержки под УФ-излучением на установке ATLAS UV-CON) |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |

|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 10.04.07 г. ___________ Страница 2 из 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код TU 218/ХХ | Прекращает действие предыдущего издания от 22.05.06 г. Описание матовая полиуретановая САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ эмаль ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ |
| --- | --- |
| Подготовка субстрата: Тщательная шлифовка и очистка поверхности, пропитывание защитным составом TU 250 Общие характеристики: Серия самогрунтующихся эмалей TU 218/ХХ специально разработана для изделий, используемых вне помещений. Она проявляет исключительную стойкость к погодным воздействиям, колебаниям температуры, ультрафиолетовому облучению и химическому воздействию. Испытания, проведенные нашей компанией и специализированными институтами, показали, что пленка покрытия TU 218/ХХ не выветривается и не трескается даже в условиях высокогорных и приморских районов, которые известны как наиболее агрессивные. Поскольку внешность эмали – приятная матовая поверхность, она может применяться и как грунт, и как отделочное покрытие непосредственно поверх защитного пропитывающего грунта TU 250, который эффективно предохраняет древесину от проникновения влаги. Технология применения: |
|  | Матовое покрытие |  |  |  |
|  | TU 250 | защитный барьер |  |  |  |  |
|  | TU 218/ХХ | грунт |  |  |  |  |
|  | шлифовка |  |  |  |
|  | TU 218/ХХ | отделочное покрытие |  |  |  |  |
| Цветовую гамму TU 218/ХХ можно варьировать путем добавления пигментных паст серии ТР 4140/ХХ (до 3%). Для этого из всей серии паст пригодны только цвета А2, А5, А8, В6, В8, В9. Рекомендуемые породы древесины: Мягкие породы дерева более подходят для покраски эмалью для наружных работ TU 218/ХХ, поскольку в них меньше сучков и они не содержат много смол, которые представляют определенную опасность для внешнего вида изделий, так как могут проступать сквозь покрытие и оставлять желтые неэстетичные пятна. Хемлок – наиболее подходящая порода, далее следует пихта. Обычно они не содержат много сучьев и смол. При работе с сосной можно получить различные по качеству результаты в зависимости от места ее происхождения, времени года, когда она была заготовлена и качества сушки доски. По этой причине, на сосне, даже применяя эмаль TU 218/ХХ с высокой стойкостью к солнечному излучению, нельзя быть застрахованным от проступания на поверхности желтых пятен от смол. Мы также не советуем применять пористые породы древесины (дуб, орех, меранти, ироко, и т.п.), поскольку их внешний вид хуже и остаточная полузакрытая пористость поверхности изделий снижает стойкость покрытия вне помещений. Внимание! Эмаль TU 218/ХХ имеет максимально возможную эластичность среди продуктов такого рода. Тем не менее, она явно не сможет компенсировать большие деформации субстрата, вызванные, на пример, избыточной влажностью, неправильной сушкой или впитыванием воды в массив древесины. Поэтому рекомендуется проверять стабильность размеров субстрата перед нанесением. |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |