|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 13.10.06 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 17.05.06 г. Код Описание TU 250 ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОПИТЫВАЮЩИЙ ГРУНТ. |
| --- |
|  | Область применения: | Паркет, садовая мебель, двери и окна вне помещений. |  |
|  | Способ нанесения: | Покрасочные пистолеты, кисть, погружение |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Растворитель | По весу (кг) по объему (л) TU 250 100 100 DT 452 50 50 |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): | 9,5 ( 1 |  |
|  | Плотность (кг/л): | 0,906 ( 0,030 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20( С, в секундах) | 16 ( 2 |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/ кв.м): | От 10 до 30 |  |
|  | Число слоев: | Максимум 1 |  |
|  | Время сушки (при 100 г/кв.м и 20( С): | От пыли 4 – 5 мин На отлип 20 – 25 мин До складирования 1 час |  |
|  | Ускоренная сушка: | Горячий воздух 30 - 50( С |  |
|  | Пригодность к шлифовке: | Не ранее, чем через 30 минут. |  |
|  | Нанесение других продуктов: | Наносить не ранее, чем через 1 час. |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |
| Подготовка субстрата: Тщательная шлифовка и очистка поверхности древесины. Общие свойства: Грунт TU 250 представляет собой защитную пропитку для нанесения непосредственно на древесину. Он хорошо изолирует дерево от влаги и не поднимает древесного ворса. После легкой шлифовки прямо на него может быть нанесено отделочное покрытие, что позволяет получить хорошую лицевую поверхность без обычной дополнительной грунтовки. Барьерный грунт TU 250 незаменим в качестве первого слоя при окраске дверей, оконных рам, садовой мебели и т.п. изделий, используемых вне помещений, поскольку он не только упрощает шлифовку, но и создает влагозащитный барьер. Рекомендуется следующая система, обеспечивающая длительную службу покрытия вне помещений: Первый слой TU 250 Шлифовка Второй слой TU 218/ХХ Третий слой TU 218/ХХ При нанесении на светлые породы дерева TU 250 не изменяет их цвет Особые предписания: TU 250 может покрываться полиуретановыми эмалями, но не лаками и эмалями на основе акрила, полиэфиров, нитроцеллюлозы или лаками кислотного отверждения. |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |