|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 18.10.01 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 18/10/01 Код Описание TZ 23**/XX БЕЛАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ЭМАЛЬ. |
| --- |
|  | Цвета | 13-белый 41- снежно-белый |  |
|  | Исполнение по глянцу: | 13: 25, 35 и 50 ( 2 41: 25 |  |
|  | Область применения: | Плоские детали мебели, профили |  |
|  | Способ нанесения: | Аирмикс, безвоздушные, электростатические пистолеты или лаконаливная машина |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Часть Б | По весу (кг) по объему (л) TZ 23**/XX 100 100 ТН 720 50 70 DT 450 или DT 446 20-30 30-40 |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): | 66( 2 |  |
|  | Плотность (кг/л): | 1.330( 0,030 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20( С, в секундах) | 100 ( 10 А + B: 20 ( 3 |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м): | 80-150 |  |
|  | Время сушки (при 100 г/кв.м и 20( С, минут): | От воздействия пыли 10 На отлип 30 До складирования 4 часа |  |
|  | Ускоренная сушка (100 г/ кв.м, минут): | Обдув 15 Горячий воздух при 50( С 60 Охлаждение 15 |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |
| TZ 23**/ XX– это матовая эмаль с хорошей растекаемостью на горизонтальных поверхностях, хорошо удерживается на кромках, не желтеет и гарантирует хорошую и гладкость твердость поверхности. В качестве альтернативного отвердителя можно использовать ТН 805 для того, чтобы ускорить сушку, но уменьшается стойкость к возможному пожелтению. Подготовка субстрата: Полиуретановые или полиэфирные грунты. Внимание: В летний период, мы рекомендуем использовать DT 446. Проблемы с цветом. Белые и светлые оттенки нестабильны, их цвет может изменяться со временем. Существует специальное оборудование, с помощью которого можно довольно точно определить, через какое время покрытие поменяет цвет и степень изменения цвета. С учетом этих данных потребителю следует определять, подходит или нет, этот продукт для его целей. Лаборатории Arch Coatings готовы выполнять эту работу с предельной объективностью, хотя возможно было бы лучше обращаться в независимую лабораторию. |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |