|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | TZ70xx00. DOC Дата издания: 30.06.04 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 19.10.98 г. Код Описание TZ 70** ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК |
| --- |
|  | Исполнение по глянцу (**): | 5, 10, 15, 25, 40, 50, высоко глянцевый вариант |  |
|  | Область применения: | Плоские и точеные детали подвергающиеся износу. |  |
|  | Способ нанесения: | Покрасочные пистолеты и лаконаливное оборудование |  |
|  | Рецептура смешивания: Часть А Часть Б Растворитель | По весу (кг) по объему (л) TZ 70** 100 100 ТН 790 10 10 DT 452 15 – 30 20 – 40 |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): | Часть А: 30 ( 1 |  |
|  | Плотность (кг/л): | Часть А: 0,920 ( 0,030 |  |
|  | Вязкость (DIN 4 при 20( С, в секундах) | Часть А: 48 ( 3 A + В: 35 ( 3 |  |
|  | Жизнеспособность : | 6 часов |  |
|  | Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м): | Максимум 130 |  |
|  | Время сушки (при 100 г/кв.м и 20( С, минут): | От воздействия пыли 15 – 20 На отлип 50 – 60 До складирования в стопку 8 часов |  |
|  | Ускоренная сушка (100 г/ кв.м, минут): | Обдув 15 Горячий воздух при 50( С 50 Охлаждение 15 |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка. |  |
| Общие свойства: Бесцветная пленка TZ 70** демонстрирует полную прозрачность и гладкость поверхности, и особенно подходит для областей применения, требующих устойчивость к пожелтению и повышенной износостойкости. Например: Покрытие бледных пород леса (клен, береза, ясень и т. п.) Покрытие поверхностей, отбеленных перекисью водорода или другими окислителями (что позволяет избежать интенсивного пожелтения, возникающего при покрытии полиуретановыми ЛКМ.) Покрытие пигментных белых и пастельных грунтов для защиты от пожелтения. В двух первых случаях, на субстрат должен быть нанесен нежелтеющий грунт TU 54. В покрытиях с открытыми порами TZ 70** следует разбавить 40 –50 частями растворителя для хорошего затекания в поры. В жаркую погоду растворитель DT 452 может быть заменен менее летучим, например, DT 446. Отвердители на замену: ТН 765 – 10% ; дешевле, меньшая светостойкость, не подходит для отбеленных лесоматериалов. ТН 790 – 20% ; повышение твердости пленки, глянцевость примерно на 5 % выше. Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |