|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 16.10.00 _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код XS 7 | Прекращает действие предыдущего издания от 09/09/97 Описание РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ПОКРЫТИЙ |
| --- | --- |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Плотность (кг/л): | 0,890 ( 0,030 |  |
|  | Температура воспламенения: | + 67(С |  |
|  | Срок хранения | При соблюдении условий хранения, срок годности не ограничен. |  |
|  | Скорость сушки (макс – 100, мин – 0): | 12 |  |
| Общие характеристики: XS7 – это очень прозрачный растворитель с высокой температурой кипения и низкой скоростью испарения. Помимо этого он может использоваться в небольшом количестве как добавка к основному растворителю для улучшения растекаемости и формирования слоя и устранения дефектов типа маленьких кратеров, белёсости и напыла, которые наблюдаются при влажной и жаркой погоде. XS 7 может добавляться только к нижеследующим типам покрытий: Глянцевые и матовые нитроцеллюлозные покрытия (2 – 5% от обычного растворителя DS 5) Матовые покрытия кислотного отверждения (2 – 3% от обычного растворителя). При этом следует учитывать, что XS 7 увеличивает проводимость такого покрытия и существует опасность возврата ЛКМ при электростатическом распылении. Внимание: При использовании XS 7 увеличивается время до шлифовки, складирования, упаковки и т.д. |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |